| ICS | 01.040.81 |
| --- | --- |
| CCS | A20 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—2025

非物质文化遗产  定瓷工艺规程

第7部分：烧成工艺

（征求意见稿）

2025-   - XX发布

2025- XX- XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  工艺流程	1

5  工艺操作	1

5.1  素烧	1

5.2  打底标	2

5.3  施釉（白釉）	3

5.4  施釉（色釉）	4

5.5  装窑	4

5.6  烧制	4

5.7  出窑	5

6  安全与环保	5

6.1  安全环保措施	5

6.2  卫生健康环保	6

7  追溯记录	6

附录A（资料性）  定瓷施釉烧成工艺记录表	................................................7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB13/T XXXX《非物质文化遗产 定瓷 工艺规程》的 第 7 部分。DB13/T XXXX分为以下7个部分：

—— 第 1 部分:瓷料制备；

—— 第 2 部分:釉料制备；

—— 第 3 部分:拉坯成型；

—— 第 4 部分:压坯成型；

—— 第 5 部分:注浆成型；

—— 第 6 部分:刻划装饰；

—— 第 7 部分:施釉烧成。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由保定市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：河北省曲阳陈氏定窑瓷业有限公司、保定市标准化所、曲阳永克定瓷坊有限公司、李氏定窑弘定坊有限公司、宋韵定瓷坊。

本文件主要起草人：董焕新、韩庆芳、和焕、王淑昌、庞永辉、唐金金、庞永克、李文献、韩会杰。

引言

定瓷作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，承载了千年的文化积淀和精湛的手工艺传统。其历史可以追溯至隋代，兴盛于宋金时期，以河北曲阳地区为核心产地。在这一悠久的历史中，定瓷以其独特的质地、精美的造型和温润如玉的釉色闻名于世，被誉为“薄如纸、白如玉、声如磬”。本标准严格依据《国家级非物质文化遗产保护条例》及《定窑文化保护传承利用条例》编制，旨在规范非遗定瓷工艺中瓷料制备的具体操作流程，确保传统技艺的完整传承与现代生产需求的结合。

DB13/T XXXX《非物质文化遗产 定瓷 工艺规程》 旨在保护和传承定瓷这一珍贵的非物质文化遗产，通过标准化的工艺规程，让定瓷制作有章可循，促进定瓷技艺的传承与创新，推动定瓷产业高质量发展， 让曲阳定瓷这一文化瑰宝在新时代焕发出更加绚烂的光彩。

该系列标准拟由以下7部分组成。

—— 第 1 部分:瓷料制备  旨在规范定瓷瓷料制备中各工序的工艺管理；

—— 第 2 部分:釉料制备  旨在规范定瓷釉料制备中各工序的工艺管理；

—— 第 3 部分:拉坯成型  旨在规范定瓷拉坯成型中各工序的工艺管理；

—— 第 4 部分:压坯成型  旨在规范定瓷压坯成型中各工序的工艺管理；

—— 第 5 部分:注浆成型  旨在规范定瓷注浆成型中各工序的工艺管理；

—— 第 6 部分:刻划装饰  旨在规范定瓷刻划装饰中各工序的工艺管理；

—— 第 7 部分:施釉烧成  旨在规范定瓷施釉烧成中各工序的工艺管理。

本文件为第7部分。

非物质文化遗产 定瓷 工艺规程  第7部分：烧成

范围

本部分确立了非物质文化遗产  定瓷工艺烧成的工艺流程，规定了素烧、打底标、施釉（白釉/色釉）、装窑、烧制、出窑工序的工艺操作及要求、安全环保要求、追溯记录。

本部分适用于非物质文化遗产  定瓷工艺施釉烧成工序的工艺管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13691 陶瓷生产防尘技术规程

GB 25464陶瓷工业污染物排放标准

GB 39800.1 个体防护装备配备规范 第1部分：总则

GB 39800.5 个体防护装备配备规范 第5部分:建材

QB/T 2578	陶瓷原料化学成分光度分析方法

DB13/ 5214 陶瓷工业大气污染物排放标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

梭式窑炉  shuttle  kiln

是一种用于定瓷烧制的现代化间歇式窑炉。它的结构与隧道窑的烧成带相近，由窑室和窑车两大部分组成。坯件码放在窑车棚架上，推进窑室内进行烧制，在烧成并冷却之后，将窑车和制品拉出窑室。因其窑车如同梭子般在窑内进出，故而称为梭式窑。

工艺流程

素烧→打底标→施釉（白釉/色釉）→装窑→烧制→出窑

工艺操作

素烧

        - 5.1.1窑炉和燃料

窑炉：采用梭式窑炉，具有温度控制精准、烧成均匀、能耗低等特点。

燃料：北宋前用柴，自北宋起用当地烟煤（青干集）。现在多用燃气和电。

      - 5.1.2 资源及要求

能源供应：确保燃料供应稳定，满足素烧过程的热量需求。

坯体管理：修整、装饰好的生坯应及时送入窑炉，按照大小、形状分类摆放，确保空气流通。记录每批坯体进入窑炉的时间、数量及位置。

      - 5.1.3 环境要求

窑炉环境：窑炉应保持良好的密封性能，避免热量散失。窑内环境应清洁，无异物影响坯体烧成。

外部环境：窑炉周围应避免高温、潮湿、强风等不利因素影响，确保素烧过程不受外部环境干扰。

      - 5.1.4 操作步骤

素烧工艺操作步骤按下列顺序及要求执行：

坯体入窑：使用搬运车将修整、装饰好的生坯运送至烧成车间，根据产品分类，摆放于窑车上，确保间距适宜，利于热量流通。

过程监控：按烧成曲线烧制，窑工定时巡检窑炉，观察热电偶读数，记录温度数据，根据实际情况调整烧制参数。

素烧完成：当窑内温度达到预设温度并保持一段时间后，判定素烧完成。关闭开关，让坯体在窑内自然冷却至室温。

坯体出窑：佩戴耐高温手套，使用搬运车将素烧好的坯体转移至暂存区，准备进行后续工序。

        - 5.1.5 技术要求

均匀烧成：坯体各部位应均匀受热，无明显温度差异。

坯体强度：素烧后坯体应具有一定的硬度和强度，无明显变形或开裂。

        - 5.1.6 工艺参数

升温速率：根据坯体大小、厚度及泥料特性，设定升温曲线。

保温时间：在目标温度下保持60min～130min，确保坯体充分烧结。

素烧时间：根据升温速率、保温时间及冷却时间，一般为10h～15h。

      - 5.1.7监测及要求

过程监控：窑工应定期记录窑炉温度数据，观察坯体烧成状况，发现异常立即调整烧制策略或上报处理。

质量检验：素烧完成后，随机抽取一定比例的坯体进行外观与结构分析，确保符合素烧标准。对有开裂、变形问题的坯体进行统计分析，反馈至工艺改进环节。

打底标

        - 5.2.1 操作步骤

打底工艺操作步骤按下列顺序及要求执行：

- 坯体定位：将素烧好的坯体放置于激光雕刻机工作台上，根据标识位置进行精确定位。

设计导入：在计算机控制系统中设计或导入公司标识图案，调整尺寸、位置、激光功率等参数。

启动设备：开启激光雕刻机，按照设定参数进行标识雕刻。

过程监控：操作员观察雕刻过程，确保标识清晰、完整。

雕刻完成：雕刻完成后，检查标识质量，合格的坯体送至下一工序。

        - 5.2.2 技术要求

标识清晰度：激光雕刻的公司标识应清晰可见，线条边缘锐利，无模糊、缺损。

热影响最小化：激光雕刻应尽可能减小对坯体热影响，防止局部应力集中导致后续工序开裂。

工艺参数

激光功率：根据坯体材质、厚度及标识复杂度，一般设置为50 W～150W。

雕刻速度：根据标识尺寸、激光功率及坯体材质，一般设置为500 mm/s～1500mm/s。

重复精度：确保标识位置重复雕刻的一致性，一般要求±0.1mm以内。

施釉（白釉）

        - 5.3.1 浸釉法施釉步骤

浸釉法施釉工艺操作步骤按下列顺序及要求执行：

- 坯体准备：将水磨好的坯体准备好，可使用遮蔽材料进行保护。

釉液调配：根据产品种类或釉水不同，将釉料与水按照比例调配成不同密度釉液，使用搅拌设备充分搅拌均匀。

浸釉操作：将坯体缓缓浸入釉液中，保持一定时间，使釉液充分渗透坯体表面。然后缓慢提出，倾斜坯体使多余的釉液自然滴落。

晾干：将浸釉后的坯体放在晾干架上，自然晾干至釉面无明显水迹。

        - 5.3.2 喷釉法施釉步骤

喷釉法施釉工艺操作步骤按下列顺序及要求执行：

- 坯体准备：同5.3.1，a）。

釉液调配：同5.3.1，b）。

喷釉操作：穿戴防护装备，手持喷枪，保持适当距离（一般为15cm～30cm）和角度，均匀喷射釉液至坯体表面。对于复杂形状或细节部位，可调整喷枪角度和移动速度进行精细化施釉。

晾干：同5.3.1，d）

        - 5.3.3 刮底步骤

喷釉法施釉工艺操作步骤按下列顺序及要求执行：

- 识别底足：确认坯体底足位置，使用标记笔或记号笔做好标记。

刮除釉料：使用钢锯条或工具，沿底足边缘轻轻刮去釉料，或海绵轻擦，确保底足无釉。

技术要求：

釉面均匀：无论是浸釉还是喷釉，釉面应均匀覆盖，无明显厚薄不均、漏釉现象。

釉层厚度：根据产品种类和釉色要求，控制釉层厚度在一定范围内（一般为0.2 mm～0.5mm）。

底足无釉：刮底后，底足应无釉料残留，避免烧制时釉料熔融粘底。

        - 5.3.4 工艺参数：

浸釉时间：一般为3s～15s，根据坯体大小、形状和釉液浓度调整。

喷釉距离：一般为15cm～30cm，根据喷枪压力、釉液浓度和坯体表面粗糙度调整。

喷釉速度：根据喷枪压力、釉液浓度和坯体形状调整。

    - 5.4 施釉（色釉）

      - 5.4.1 环境要求

设立独立的安全专门区域，防止与白釉交叉污染。

      - 5.4.2 操作步骤

多次施釉，使釉层厚度达到1mm～1.5mm。

    - 5.5 装窑

    - 5.5.1操作步骤

装窑工艺操作步骤按下列顺序及要求执行：

- 坯体准备：根据产品规格，将施釉好的、已晾干的坯体按照由小及大的顺序排列，便于装窑时由下而上分层次摆放。

装窑车：将排列好的坯体逐个平稳放置于窑车上，保持适当间距，确保空气流通。对于口沿薄的产品，使用包装纸隔离，防止磕碰。

入窑：使用搬运车将装好的窑车送入窑炉，按照预定方案码放于窑内，确保间距适宜，利于热量流通。

        - 5.5.2 技术要求

合理布局：坯体在窑车内应均匀分布，避免粘连。

保护措施：对于易损产品，采取有效保护措施，如使用防护垫支撑等。

        - 5.5.3 工艺参数：

装窑密度：根据窑炉容积、坯体大小和烧成要求，合理确定装窑密度。

    - 5.6 烧制

        - 5.6.1 操作步骤

烧制工艺操作步骤按下列顺序及要求执行：

- 坯体入窑：将装好的窑车稳妥缓慢送入窑炉，关闭窑门，确保密封良好。

启动设备：开启燃料供应，启动温度控制系统，设定升温速率和目标温度。

过程监控：窑工全程巡检窑炉，观察热电偶读数，记录温度数据，根据实际情况调整烧制参数。

烧制完成：当窑内温度稳定在1300℃～1350℃并保持一段时间后，判定烧制完成。关闭天然气供应，让坯体在窑内自然冷却至室温。

坯体出窑：佩戴耐高温手套，使用搬运车将烧制好的坯体转移至暂存区，准备进行后续工序。

        - 5.6.2 技术要求

均匀烧成：坯体各部位应均匀受热，无明显温度差异。

烧成质量：烧制后的坯体应具有良好的釉面效果，无釉泡、釉裂、釉色不均等缺陷，同时保证坯体结构致密、无变形、无开裂。

        - 5.6.3 工艺参数

烧成温度：1300℃～1350℃

升温速率：根据坯体大小、厚度及釉料特性。

保温时间：在目标温度下保持60h～150h，确保坯体充分烧结

烧制时间：根据升温速率、保温时间及冷却时间，一般为12h～15h左右。

      - 5.6.4 监测及要求

过程监控：窑工应全程记录窑炉温度数据，观察坯体烧成状况，发现异常立即调整烧制策略或上报处理。

质量检验：烧制完成后，随机抽取一定比例的坯体进行釉面质量、坯体结构、尺寸稳定性检查，确保符合烧制标准。对有质量问题的坯体进行统计分析，反馈至工艺改进环节。

    - 5.7 出窑

      - 5.7.1 环境要求

出窑区：应保持清洁、干燥，无强风、强光干扰。设有良好的通风设施，降低粉尘浓度。

外部环境：出窑区周围应避免高温、潮湿、强电磁场等不利因素影响，确保出窑过程稳定。

      - 5.7.2 操作步骤

出窑工艺操作步骤按下列顺序及要求执行：

- a)开启窑门：温度降到180℃以下，穿戴好防护装备，缓慢开启窑门，释放窑内热气，避免突然降

- 温导致坯体开裂。

- b)出窑：温度到60℃～70℃左右时，使用搬运车将烧制好的坯体逐个平稳移出窑炉，按照产品类

- 别分类摆放，对于口沿薄的产品，使用包装纸隔离，防止磕碰。

        - 5.7.3 技术要求

安全操作：遵守出窑操作规程，穿戴好防护装备，防止烫伤或其他安全事故。

精细操作：对易损产品采取必要的保护措施，避免搬运过程中造成损坏。

        - 5.7.4 工艺参数

出窑温度：窑内温度降至60℃～70℃方可出窑。

      - 5.7.5 监测及要求

过程监控：窑工应定期检查出窑质量，记录出窑参数，发现异常立即调整或上报处理。

质量检验：随机抽取一定比例的坯体进行出窑状态、保护措施检查，确保符合标准。对有质量问题的坯体进行统计分析，反馈至工艺改进环节。

  - 6安全与环保

    - 6.1 安全防护措施

操作人员个体防护装配选择按GB 39800.1和GB 39800.5执行。

    - 6.2 卫生健康环保

企业生产过程中涉卫生健康环保等方面要求，应按下列标准执行：

- GB 13691 陶瓷生产防尘技术规程；

- GB 25464 陶瓷工业污染物排放标准；

- GB 8978  污水综合排放标准；

- GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准；

- DB13/ 5214 陶瓷工业大气污染物排放标准。

        - 7 追溯记录

定瓷施釉烧成工艺记录按附录A填写。

- （资料性）
定瓷施釉烧成工艺记录表

| 项目 | 内容 | 时间 | 操作工签字 | 质量情况 | 质检员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | DC-YPCX-xxx |  |  |  |  |
| 窑炉燃料 |  |  |  |  |  |
| 素烧 |  |  |  |  |  |
| 坯体入窑 |  |  |  |  |  |
| 过程监控 |  |  |  |  |  |
| 素烧完成 |  |  |  |  |  |
| 坯体出窑 |  |  |  |  |  |
| 打底标 |  |  |  |  |  |
| 施釉（白釉/色釉） |  |  |  |  |  |
| 施釉方法 |  |  |  |  |  |
| 装窑 |  |  |  |  |  |
| 烧制 |  |  |  |  |  |
| 坯体入窑 |  |  |  |  |  |
| 启动设备 |  |  |  |  |  |
| 过程监控 |  |  |  |  |  |
| 烧制完成 |  |  |  |  |  |
| 坯体出窑 |  |  |  |  |  |
| 非遗记录 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 批次编号： 传承人手写编号： |  |  |  |  |
| 内容 | 釉色： 施釉方式： |  |  |  |  |
| 异常情况与处理 | 描述： 处理措施： |  |  |  |  |
| 审核与签字 | 审核人： 签字： 日期：___________ |  |  |  |  |

表格说明

- 填写要求：

  - 每批次生产完成后，由操作人员如实填写表格；

  - 质检员负责对质量情况进行检查，并签字确认；

  - 表格存档于非遗保护数据库，纸质记录保存≥10年。

- 非遗标识，每批坯体附传承人手写编号（如“陈氏定窑2025-001”），便于追溯至原料批次及匠人；

- 每批次记录釉色、施釉方式、异常情况与处理等关键信息，为工艺优化提供依据。