ICS 77.140

CCS H 40

DB13/T

河北省地方标准

DB13/T XXXX—XXXX

钢铁零部件失效分析程序及要求

Failure analysis procedure and requirements for steel parts and components

（网上征求意见稿）

2025 - XX - XX发布

2025- XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则	2

5 程序和要求	2

5.1 一般程序	2

5.2 失效信息的调查与收集	2

5.3 初步确定首先失效件	3

5.4 分析件的收集与保护	3

5.5 制定失效分析工作实施方案	3

5.6 检测与分析	3

5.7 撰写失效分析报告	4

5.8 失效分析资料的归档与利用	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省产品质量监督检验研究院提出。

本文件由河北省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：河北省产品质量监督检验研究院、唐山东华钢铁企业集团有限公司、辛集澳森特钢集团有限公司、河北燕山钢铁集团有限公司。

本文件主要起草人：张娜、刘建涛、闫涛、颜小玉、魏颖、席翠省、张亚军、郗广照、刘亚楠、陈洁。

本文件为首次发布。

钢铁零部件失效分析程序及要求

范围

本文件规定了钢铁产品及其零部件失效分析工作的术语和定义、总则、程序和要求。

本文件适用于钢铁产品及其零部件的失效分析工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.99-2016 电工术语 可信性

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

失效failure

执行要求的能力的丧失。

[来源：GB/T 2900.99-2016，192-03-01]

服役的任何产品出现以下三种状态之一时，可定义为失效：

——完全不能工作时；

——受到严重损伤，不能继续安全可靠地使用时；

——可以使用，但是已不能满意的实现规定功能时。

失效件failure product

发生失效的各种零部件、装置、功能单元或系统。

失效分析failure analysis

对失效件的失效特征及规律进行综合研究，分析失效模式与失效原因，提出改进或预防措施的技术和管理活动，称为失效分析。

失效模式failure mode

失效发生的种类。

失效模式可由功能丧失或发生其他状态的转变来规定。

[来源：GB/T 2900.99-2016，192-03-17]

失效机理failure mechanism

导致失效的过程。

这个过程可以是物理的、化学的、逻辑的、或者他们的组合。

[来源：GB/T 2900.99-2016，192-03-12]

失效原因failure cause

导致失效的因素的集合。

失效原因可来源于产品的规范、设计、制造、安装、运行或维修。

[来源：GB/T 2900.99-2016，192-03-11]

总体原则

失效分析工作是通过找出引发失效的根本原因，提出纠正及纠正措施，必要时提出预防措施，以防止同类事件再次发生。其应遵守以下原则：

坚持遵守法律法规的规定；

坚持客观、公正、科学的原则。

程序和要求

一般程序

钢铁产品及其零部件失效分析工作一般按以下程序进行，各环节需结合钢铁材料特性开展：

- 失效信息的调查与收集；

初步确定首先失效件；

分析件的收集与保护；

制定失效分析工作实施方案；

检测与分析；

撰写失效分析报告；

失效分析资料的归档与利用。

失效信息的调查与收集

现场调查与信息收集

失效分析人员可采用照片、录像、笔记、草图、访谈等方式对失效现场信息进行收集。现场调查内容包括但不限于以下方面：

- 失效事件发生时间、地点及现场环境；

- 失效件及相关件的名称、尺寸、形状、状态、位置、表面特征及损伤情况；

- 失效件与整体的位置与结构关系；

- 失效件的服役环境、服役工况、服役载荷等情况；

- 失效前后的工作运转及维护保养情况；

- 听取相关人员介绍事故发生时的情况或异常现象。

背景资料收集

背景资料的收集包括但不限于以下内容：

- 失效件的工作原理及相关规程与标准；

- 设计及加工制造的图纸、工艺规程与标准；

- 失效件的原料、加工制造工艺、热处理工艺、质量验收等原始技术数据或文件；

- 失效件的运输、质量验收、安装调试的技术文件；

- 失效件的运行和维修保养记录；

- 同类失效事件的资料收集与汇总。

初步确定首先失效件

根据汇总的失效信息，在对整个工作系统进行全面了解的基础上，通过综合分析受力状态、结构特征、材质特性等内容，并结合痕迹、变形、断口等分析手段，初步确定首先失效件。

分析件的收集与保护

根据初步调查与分析结果，可收集并保护失效分析用分析件，包括但不限于：首先失效件及其残样、附着物、氧化及腐蚀产物、润滑残留物、比对件、环境工况介质等。

分析件应按以下要求进行收集与保护：

- 分析件的收集应真实、充分并具有代表性。条件允许的条件下，分析件的收集应充分考虑后续所有可能检测项目后，预留足够样品量；

- 在失效分析前，分析件应尽量保持失效时的真实状态，尽量保护其损伤特征（如痕迹、变形、断口等），严禁遭受新的机械或环境损伤；

- 在运输过程中，应采取必要措施保护分析样，避免污染、腐蚀、损坏和丢失。严禁采用含有长纤维的材料包扎，避免纤维粘连损伤部位。严禁将两相匹配的断口对合，避免断口碰撞损伤。

- 在分析过程中，应注意样品的标识。如需分解分析件，应尽可能地保持原有状态并做好标识，可采用文字、草图、照片、录像等方式，详细记录分析样品的位置、宏观特征、分解过程等信息。

- 失效分析结束后，应对分析样品及残样妥善保存。

制定失效分析工作实施方案

结合收集到的失效信息和分析件实物信息，承担失效分析任务的单位应在开展分析工作前制订合理有效的失效分析工作方案，确认实施细节。

失效分析工作方案，包括但不限于以下内容：

- 失效分析工作目的；

- 失效分析对象和内容；

- 失效分析检测项目和步骤。

检测项目的规划应根据具体情况而定，其原则是：

- 先宏观后微观、先无损后有损、先表面后内部；

- 样品有时效性的优先检测；

- 具有决定性因素的重要项目优先检测；

- 检测周期长的项目优先检测。

检测与分析

一般要求

在选择检测方法时，应综合考虑失效模式、分析目的和技术可行性，优先采取先进、可靠的技术手段。

宏观检测与分析

用肉眼、放大镜或体视显微镜等手段对失效件的尺寸、形貌特征、光泽色彩、损伤变形、表面附着物等特征进行观测分析并记录，为判断失效模式提供依据。

微观检测与分析

采用扫描电镜、能谱仪、电子背散射衍射仪等测试手段对失效件的各特征区的位置、微观形貌、微区成分、晶体学特征、微观结构、冶金及加工缺陷、产物分析等进行观测分析，为判断失效模式，分析失效机理，判明失效原因提供依据。必要时可制备透射电镜样品，进行更高分辨率的微观结构和相组成分析。

材料检测与分析

下列各项检测项目应在保留主要失效特征的前提下，结合相应的检测标准进行，为失效分析提供依据。除以下检测项目外，如有必要还可使用其他检测方法对失效件进行分析。

- 无损检测：必要时，可对失效件或比对件进行超声、X射线、三维X射线显微镜（显微CT）、磁粉、渗透等项目的无损检测，对材料内部及表面缺陷进行检测分析；

- 化学检测：根据样品情况，依据相关检测方法对材料化学成分进行检测，必要时可进行微区化学成分分析和钢中气体含量分析，评定化学成分是否符合设计制造对材料的要求，化学成分含量是否与失效有关；

- 力学检测：根据样品情况，可对失效件或比对件进行拉伸、硬度、冲击、断裂力学等项目的检测，评定力学性能指标是否达到设计制造要求；

- 金相检测：根据样品情况，可对失效件或比对件进行低倍组织、高倍组织、夹杂物、晶粒度、脱碳、裂纹走向及特征、相组成等检测，评定组织结构是否满足设计制造要求及对失效的影响；

- 残余应力检测：必要时，可测定失效件或比对件的残余应力，为失效分析提供依据。

- 物理与热学性能检测：必要时，可采用差示扫描量热法、热重分析等热分析技术，对材料的相变温度、热稳定性等进行分析，为判断热处理工艺或服役温度影响提供依据。

制造质量检测与分析

可对失效件或比对件的制造工艺、加工质量、结构尺寸等进行检测和分析，判定其制造质量是否符合设计及制造标准要求，是否满足实际工况要求。

工况检测与分析

结合失效件的结构特点及在总体运行中的作用，可对失效件的服役工况，如环境介质、受力情况、结构特点、腐蚀性能及产物等进行检测与分析。

数字分析与模拟

在条件允许时，可采用有限元分析等数字化模拟技术，对失效件的服役应力、温度场、流场等进行模拟计算，辅助分析失效原因。可结合历史失效数据，利用大数据分析技术，挖掘失效规律和潜在风险。

复现或比对试验

根据实际需要和可行性，可进行失效复现或比对试验，即通过试验或其他验证方法，确认失效发生的现象，验证失效原因分析的正确性。

综合分析和改进建议

依据现场获得的信息、背景资料和各种检测分析结果，运用材料、机械、管理、统计等方面的理论知识，进行综合归纳，推理判断，确定失效原因，得出分析结论。根据需要，依据失效分析得出的结论以及失效因素的影响，提出预防该类失效事故的建议和措施。

撰写失效分析报告

失效分析报告通常包括以下内容：

- 任务来源：委托任务的具体情况；

- 失效情况概述：主要介绍失效事件的概况，分析的目的与要求；

- 背景情况调查与收集结果：主要介绍失效件的相关技术文件、损坏情况、运行保养情况、当时的环境及工况条件、目击者的介绍等；

- 检测与分析结果：记录各项检测项目、方法及结果，客观对检测结果进行分析；

- 综合分析：综合分析各项证据，论述失效模式、失效机理；

- 结论：确定失效原因或影响因素；

- 建议：提出合理的解决方案或措施。

失效分析资料的归档与利用

失效分析资料至少应包括以下内容：

- 失效信息调研资料；

- 检测与分析的过程及结果资料；

- 失效分析报告；

- 失效分析样品及残样。

对整个失效分析项目所涉及的记录文件进行整理和归档，建档材料应有利于检索和追溯。

对于失效分析样品及残样的保存，一般由委托方取回自行保存或者由分析单位保存。