| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

13

河北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

选煤能源消耗限额引导性指标

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由河北省发展和改革委员会提出并归口。

本标准起草单位:河北省绿色发展服务中心、开滦集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司。

本标准主要起草人:高欣宝、孟溪、耿丽宾、马婧婷、王瑾、马新涛、张鹏、梁宁、姚洪、郝英华、雷雨、王利人、赵欣儒、李雪、宋超杰、冯慧华、王立飞、马思萌。

选煤能源消耗限额引导性指标

范围

本标准规定了单位原煤洗选能源消耗限额引导性指标的等级、技术要求、统计范围和计算方法。

本标准适用于煤炭企业煤炭洗选过程单位原煤洗选能源消耗的计算、考核，以及新建和改扩建企业的能耗控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

原煤洗选综合能耗

统计期内，用于原煤洗选实际消耗的各种能源折标准煤总量。

- 单位原煤洗选综合能耗

统计期内，用于原煤洗选实际消耗的各种能源折标准煤总量与选煤工艺类型折算系数的乘积与入选原煤量的比值。

- 入洗原煤量

统计期内，去除大块（一般指50mm以上）矸石及杂物后，进入选煤加工过程，进行加工处理的原煤量。

选煤能源消耗限额引导性指标等级

炼焦煤选煤企业选煤能源消耗限额引导性指标等级

炼焦煤选煤企业选煤能源消耗限额引导性指标等级见表1，其中1级能耗最低。

表 1  炼焦煤选煤企业选煤能源消耗限额引导性指标等级

| 炼焦煤选煤能源消耗限额引导性指标等级 | 单位原煤洗选综合能耗kgce／t |
| --- | --- |
| 1 | 0.83 |
| 2 | 1.3 |
| 3 | 1.5 |

动力煤选煤企业选煤能源消耗限额引导性指标等级

动力煤选煤企业选煤能源消耗限额引导性指标等级见表1，其中1级能耗最低。

表 2  动力煤选煤企业选煤能源消耗限额引导性指标等级

| 动力煤选煤能源消耗限额引导性指标等级 | 单位原煤洗选综合能耗kgce／t |
| --- | --- |
| 1 | 0.36 |
| 2 | 0.65 |
| 3 | 0.9 |

技术要求

炼焦煤选煤企业选煤能源消耗限额引导性指标

现有的炼焦煤选煤企业单位原煤洗选综合能耗应符合表1中的3级要求。

新建或改扩建的炼焦煤选煤企业单位原煤洗选综合能耗应符合表1中的2级要求。

动力煤选煤企业选煤能源消耗限额引导性指标

现有的动力煤选煤企业单位原煤洗选综合能耗应符合表2中的3级要求。

新建或改扩建的动力煤选煤企业单位原煤洗选综合能耗应符合表2中的2级要求。

统计范围和计算方法

统计范围

以原煤输送至选煤厂作为能源计量始点,以选煤产品运输出选煤厂作为能源计量终点。包括选煤、机修、照明、化验室等所消耗的电能,以及与上述有关的线路和变压器的电损失；车间厂房、办公场所的供暖保温消耗的热力；车辆消耗的汽油、柴油等。不包括浮选用药剂。

计算方法

原煤洗选综合能耗计算方法

原煤洗选综合能耗应按式（1）计算:

………………………………………（1）

式中：

E——原煤洗选综合能耗，单位为千克标准煤(kgce）；

Ei——原煤洗选过程中消耗的第i种能源的实物量，单位为实物单位；

i——第i种能源的折标准煤系数,按照附录A选取；

n——原煤洗选过程中消耗的能源种类。

单位原煤洗选综合能耗计算方法

单位原煤洗选综合能耗应按式（2）计算:

e=E×kM   ……………………………………（2）

式中：

e——单位原煤洗选综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

k——选煤工艺类型折算系数，按照附录B选取；

M——统计期内入选原煤量，单位为吨（t）。

（资料性）
各种能源折标准煤参考系数和耗能工质平均折算热量

各种能源折标准煤参考系数见表A.1。

表A.1  各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20 934 kJ/kg (5 000 kcal/kg) | 0.714 3 kgce/kg |
| 洗精煤 | 26 377 kJ/kg (6 300 kcal/kg) | 0.900 0 kgce/kg |
| 洗中煤 | 8 374 kJ/kg (2 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg |
| 煤泥 | 8 374 kJ/kg~12 560 kJ/kg (2 000 kcal/kg~3 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg~0.428 6 kgce/kg |
| 煤矸石（用作能源） | 8 374 kJ/kg (2 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg |
| 焦炭（干全焦） | 28 470 kJ/kg (6 800 kcal/kg) | 0.971 4 kgce/kg |
| 煤焦油 | 33 494 kJ/kg (8 000 kcal/kg) | 1.142 9 kgce/kg |
| 原油 | 41 868 kJ/kg (10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
| 燃料油 | 41 868 kJ/kg (10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
| 汽油 | 43 124 kJ/kg (10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 | 43 124 kJ/kg (10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 | 42 705 kJ/kg (10 200 kcal/kg) | 1.457 1 kgce/kg |
| 天然气 | 32 238 kJ/m³ ~38 979 kJ/m³ (7 700 kcal/m³ ~9 310 kcal/m³ ) | 1.100 0 kgce/m³ ~1.330 0 kgce/m³ |
| 液化天然气 | 51 498 kJ/kg(12 300 kcal/kg) | 1.757 2 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50 242 kJ/kg(12 000 kcal/kg) | 1.714 3 kgce/kg |
| 炼厂干气 | 46 055 kJ/kg(11 000 kcal/kg) | 1.571 4 kgce/kg |
| 焦炉煤气 | 16 747 kJ/m³ ~18 003 kJ/m³ (4 000 kcal/m³ ~4 300 kcal/m³ ) | 0.571 4 kgce/m³ ~0.614 3 kgce/m³ |
| 高炉煤气 | 3 768 kJ/ m³ (900 kcal/m³ ) | 0.128 6 kgce/m³ |
| 发生炉煤气 | 5 234 kJ/ m³ (1 250 kcal/m³ ) | 0.178 6 kgce/m³ |
| 重油催化裂解煤气 | 19 259 kJ/ m³ ( 4 600 kcal/m³ ) | 0.657 1 kgce/m³ |
| 重油热裂解煤气 | 35 588 kJ/ m³ ( 8 500 kcal/m³ ) | 1.214 3 kgce/m³ |
| 焦炭制气 | 16 329 kJ/ m³ (3 900 kcal/m³ ) | 0.557 1 kgce/m³ |
| 压力气化煤气 | 15 072 kJ/ m³ (3 600 kcal/m³ ) | 0.514 3 kgce/m³ |
| 水煤气 | 10 467 kJ/ m³ (2 500 kcal/m³ ) | 0.357 1 kgce/m³ |
| 甲醇（用作燃料） | 19 913 kJ/kg(4 756 kcal/kg) | 0.679 4 kgce/kg |
| 乙醇（用作燃料） | 26 800 kJ/kg(6 401 kcal/kg) | 0.914 4 kgce/kg |
| 电力（当量值） |  | 0.122 9 kgce/(kW·h) |
| 热力（当量值） |  | 0.0341 2 kgce/MJ |

耗能工质平均折算热量及折标准煤参考系数见表A.2。

表A.2  耗能工质平均折算热量及折标准煤参考系数

| 耗能工质名称 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 7.54 MJ/ t ( 1 800 kcal/ t) | 0.257 1 kgce/t |
| 软化水 | 14.24 MJ/ t ( 3 400 kcal/ t) | 0.485 7 kgce/t |
| 除氧水 | 28.47 MJ/ t ( 6 800 kcal/ t) | 0.971 4 kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17 MJ/ m³ (280 kcal/m³) | 0.040 0 kgce/m³ |
| 氧气 | 11.72 MJ/ m³ (2 800 kcal/m³) | 0.400 0 kgce/m³ |
| 二氧化碳气 | 6.28 MJ/ m³ (1 500 kcal/m³ ) | 0.214 3 kgce/m³ |
| 乙炔 | 243.76 MJ/ m³ (58 220 kcal/m³) | 8.314 3 kgce/m³ |
| 电石 | 60.92 MJ/kg(14 550 kcal/kg) | 2.078 6 kgce/kg |
| 注：单位耗能工质耗能量和折标准煤系数是按照电厂发电标准煤耗为 0.404 kgce/(kW·h)计算的折标准煤系数 。实际计算时，推荐考虑上年电厂发电标准煤耗和制备耗能工质设备效率等影响因素，对折标准煤系数进行修正。 |  |  |

（规范性）
选煤工艺类型折算系数

选煤工艺类型折算系数如表B.1所示。

表B.1 选煤工艺类型折算系数

| 选煤企业类型 | 选煤工艺类型 | 折算系数 |
| --- | --- | --- |
| 炼焦煤 | 跳汰 | 1.26 |
|  | 跳汰、浮选联合 | 1.00 |
|  | 重介 | 1.12 |
|  | 重介、浮选联合 | 0.83 |
|  | 重介、跳汰、浮选联合 | 0.78 |
| 动力煤 | 干法选煤 | 1.04 |
|  | 跳汰 | 0.94 |
|  | 跳汰、浮选联合 | 0.80 |
|  | 跳汰、重介联合 | 0.85 |
|  | 重介 | 0.89 |
|  | 重介、浮选联合 | 0.76 |
|  | 重介、跳汰、浮选联合 | 0.72 |